장수명 주택 인증기준

평가부문

1

내구성

평가범주

1.1

철근의 피복두께(mm)

평가기준

1.1.1

일반지역 및 염해지역에서의 철근 피복두께 – 필수 ➊

작성자

심사위원

■ 세부 평가기준

평가목적

고내구성 계획을 통하여 건축물의 수명 연장 및 이를 통한 유지관리비용의 저감 도모

평가방법

건축물 신설시에는 손상도에 의한 평가를 수행할 수 없으므로 구조계획 및 철근의 피복두께 등에 대한 설계도서 평가

배    점

등급	등급표시	등급기준
1급	★★★★	내용연수 100년 이상
2급	★★★	내용연수 65년 이상 100년 미만
3급	★★	내용연수 40년 이상 65년 미만
4급	★	내용연수 40년 미만

(평가 후 최저 등급 적용)

산출기준

항 목					성능등급
					1급	2급	3급	4급
➊ 철근의 피복두께 (mm)	일반 지역	흙에 접하지 않는 부분	지붕슬래브· 바닥슬래브· 벽체	실내	2급 기준을 만족하고, 국토교통부에서 지정하는 “건설신기술”을 흙에 접하는 부분에 적용	40	30	30
				실외		50 (마감면 40)	40 (마감면 30)
			기둥‧보	실내		50	50	50
				실외		60 (마감면 50)	50 (마감면 40)
			옹 벽			60	50	30
		흙에 접하는 부분	기둥‧보‧바닥슬래브･내력벽			60	50	50
			기초‧옹벽			80	70	70
	염해 위험 지역	구분 S4				90	90	80
		S3				90	80	70
		S2				80 (마감면 70)	70 (마감면 60)	60 (마감면 50)
		S1				60	50	40
	※ 철근의 최소 피복두께는 상기(피복두께) 치수에서 10mm를 공제한 값임 ※ 철근의 피복두께 3급과 4급에서 각각 기준을 만족하고, 국토교통부에서 지정하는 “건설신기술”을 흙에 접하는 부분에 추가적으로 적용 시 한 등급씩 상향 ※ “건설신기술”은 철근의 방청과 관련된 기술 분야 (방식피복, 방청 혼화제, 전기방식, 방청 철근, 중성화 억제, 방수재 등)로 함.

부여점수

자체평가

심사단평가

산출근거

첨부자료

장수명 주택 인증기준

평가부문

1

내구성

평가범주

1.2

콘크리트 품질

평가기준

1.2.1-1.2.6

콘크리트 품질 (필수 ➋-➐)

작성자

심사위원

■ 세부 평가기준

평가목적

고내구성 계획을 통하여 건물의 수명 연장 및 이를 통한 유지관리비용의 저감 도모

평가방법

건축물 신설시에는 손상도에 의한 평가를 수행할 수 없으므로 구조계획 및 콘크리트 품질 등의 수준에 대하여 설계도서에 의해 평가

배    점

등급	등급표시	등급기준
1급	★★★★	내용연수 100년 이상
2급	★★★	내용연수 65년 이상 100년 미만
3급	★★	내용연수 40년 이상 65년 미만
4급	★	내용연수 40년 미만

(평가 후 최저 등급 적용)

산출기준

항 목		내구성 성능등급
		1급	2급	3급	4급
❷ 설계기준 강도 (fck)		30MPa 이상	27MPa 이상	24MPa 이상	21MPa 이상
		품질관리기준
		1회의 시험결과 1 fck 이상, 3회의 시험결과 1 fck 이상	1회의 시험결과 0.90fck 이상, 3회의 시험결과 1 fck 이상	1회의 시험결과 0.85fck 이상, 3회의 시험결과 1 fck 이상
❸ 슬럼프		표준 12cm 이하	15cm 이하	18cm 이하
		유동화 콘크리트 18cm 이하	21cm 이하
		* 슬럼프의 허용범위 : ±2.5cm ** 설계기준강도 40MPa 이상의 고강도 콘크리트는 슬럼프 평가 제외
➍ 단위결합재량		330kg/㎥ 이상	300kg/㎥ 이상		270kg/㎥이상
➎ 물결합재비	일반 지역	55% 이하	60% 이하	65% 이하
	염해 위험 지역	S4 : 40% 이하 S3 : 45% 이하 S2 : 50% 이하 S1 : 55% 이하		S4 : 45% 이하 S3 : 50% 이하 S2 : 55% 이하 S1 : 60% 이하
❻ 공기량		4.0～6.0%
		* 공기량의 허용범위 : ±1.5% ** 설계기준강도 40MPa 이상의 고강도 콘크리트는 공기량 평가 제외
➐ 염화물량		0.1kg/m3 이하	0.2kg/m3 이하		0.3kg/m3 이하

※ 설계기준강도는 버림, 충진 콘크리트 등 구조외적 분야에는 이 기준을 적용하지 않고

주요구조부만 적용함.

※ 설계기준강도는 건축물 높이에 따라 설계기준강도를 달리할 경우 가장 낮은

설계기준강도를 적용. (예, 하부 27Mpa, 상부 24Mpa일 경우 24Mpa를 적용)

부여점수

자체평가

심사단평가

산출근거

첨부자료